Тест для маляров и подготовщиков

Задание #1

Вопрос:

Какой из перечисленных вариантов последовательных операций ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ПОЛИЭФИРНОЙ ШПАТЛЕВКИ, на Ваш взгляд, не противоречит технологическим правилам подготовки поверхности:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Очистка - обезжиривание поверхности, затем ручное шлифование «по-сухому» длинным (420 мм) шлифком с полосками Р80, затем обдувка – обезжиривание.

2) Очистка - обезжиривание поверхности, затем механическое шлифование «по-сухому» шлифовальной машинкой с кругами Р80, затем обдувка – обезжиривание.

3) Снятие ЛКП до металла при помощи орбитально-шлифовальной машинки  и абразивного круга Р180, затем обдувка.

Задание #2

Вопрос:

Правильным вариантом в ходе подготовки поверхности ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ НАПОЛНИТЕЛЯ, является механическая шлифовка 5 мм. эксцентриковой шлифмашиной абразивными кругами в пределах следующих градаций:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Р120 - Р240.

2) Р220 - Р320.

3) Р120 - Р320.

Задание #3

Вопрос:

Какие лакокрасочные материалы можно наносить на кислотоотверждаемые грунты?

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) 2К полиэфирная напыляемая шпатлевка.

2) 2К наполнители.

3) Базовую краску.

Задание #4

Вопрос:

Сколько необходимо добавить отвердителя в полиэфирную шпатлевку?

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) 2-3 %.

2) 5-7 %.

3) 10%.

Задание #5

Вопрос:

Почему должны быть изолированы участки поверхности, прошлифованные до металла, перед нанесением наполнителя?

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Для достижения необходимой адгезии и защиты от коррозии.

2) Для достижения цветового соответствия.

3) Для достижения равномерной сушки лакокрасочного слоя.

Задание #6

Вопрос:

Почему «упрощение» процедуры окраски автомобиля путем заведомого уменьшения количества слоев - компонентов системы покрытий является недопустимым?

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Критически уменьшится суммарная толщина покрытия, что недопустимо.

2) Испарение летучих веществ при сушке будет неравномерным, что недопустимо.

3) Каждый слой несет свою функцию, которые вместе и образуют систему. Потеря любой функции разрушает систему в целом, что недопустимо.

Задание #7

Вопрос:

Превышение максимальной толщины слоя наполнителей и 2К покровных материалов приводит к …

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Закипанию и проблематичному шлифованию.

2) «Усадке» и рыхлости материалов.

3) Все варианты правильные.

Задание #8

Вопрос:

Как протестировать старые покрытия на предмет возможности, либо недопустимости нанесения на них новых слоев?

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Тестировать подложку с помощью растворителя, использовать изолятор.

2) Шлифовать сомнительный участок. По степени «забивания» абразива, либо визуально определить на срезе проблемные слои.

3) Диагностика этого дефекта невозможна, производить работы на свой страх и риск без предоставления гарантий.

Задание #9

Вопрос:

Верно следующее утверждение:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Во избежание закипания лака автомобиль должен быть убран из камеры за 5 минут до окончания реального времени сушки.

2) В случае неправильного применения средства для удаления силикона может произойти помутнение лака и акриловой эмали.

3) Шпатлевка должна наносится на чистый металл.

Задание #10

Вопрос:

При каких операциях рекомендуется применять сухое проявочное покрытие?

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Шлифовка шпатлевки.

2) Шлифовка шпатлевки и наполнителя.

3) Абразивная полировка.

Задание #11

Вопрос:

Каково рекомендуемое входное давление, для окрасочных пистолетов SATA 4000 системы RP:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) 1.8 - 2.2 bar.

2) 2.0 - 2.5 bar.

3) 2.0 - 2.2 bar.

Задание #12

Вопрос:

Предварительный прогрев некоторых новых пластиковых деталей перед подготовкой к окраске необходим для…

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Удаления смазки для разделения пресс-форм.

2) Снятия статики.

3) Лучшего растекания материалов при окраске.

Задание #13

Вопрос:

Увеличение ассортимента HS и VHS продуктов в современных окрасочных системах обусловлено:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Стремлением придать ремонтной поверхности наибольший глянец.

2) Стремлением обеспечить наибольшую совместимость между ремонтными и заводскими покрытиями.

3) Стремлением обеспечить наибольшую экологичность и быстроту ремонтных материалов.

Задание #14

Вопрос:

При рекомендуемой сушке лакокрасочного материала, указанная температура предполагает температуру:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Внутри камеры.

2) Окрашиваемой детали.

3) Пленума камеры, где расположен датчик температуры.

Задание #15

Вопрос:

Какая шлифмашина должна использоваться для окончательного шлифования наполнителя?

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) 3 мм эксцентриковая шлифмашина.

2) 5 мм  эксцентриковая шлифмашина.

3) 5 мм орбитально-эксцентриковая шлифмашина.

Задание #16

Вопрос:

При температуре выше 28 градусов по Цельсию необходимо применение отвердителя:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Быстрого.

2) Стандартного.

3) Медленного.

Задание #17

Вопрос:

Необходимо ли увеличение времени выдержки перед нанесением покровных материалов, после добавления пластификатора  в 2К наполнители, наносимые методом «мокрый по мокрому»?

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Необходимо.

2) Необязательно.

3) Только при пониженной температуре в окрасочной камере.

Задание #18

Вопрос:

Шлифовка с водой 2К наполнителей приводит к…

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Уменьшению времени шлифовки и более качественно подготовленной поверхности.

2) Увеличению времени шлифовки и менее качественно подготовленной поверхности.

3) Уменьшению времени шлифовки и менее качественно подготовленной поверхности.

Задание #19

Вопрос:

Для чего нужна система пиктограмм?

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Для контролирующих организаций.

2) Для того, чтобы необходимая информация по технологии рационального применения продукции была наглядной, точной и понятной для потребителя из различных стран.

3) Это устаревшая система, сейчас вся информация представлена в TDS.

Задание #20

Вопрос:

Что такое метамерия?

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Два цвета выглядят одинаково под определенным источником света.

2) Два цвета выглядят одинаково под одним источником света, но различаются под другим.

3) Изменение цвета покрытия после сушки.

Задание #21

Вопрос:

Недостаточная эластичность 2K лака может привести к...

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Появлению трещин.

2) Закипанию.

3) Образованию кратеров.

Задание #22

Вопрос:

Во избежание появления рисок на окрашенной поверхности, правильной последовательностью применения абразивных материалов будет являться

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Шлифовать наполнитель поэтапно: сначала - Р 240, окончательно Р 400-500.

2) Шлифовать наполнитель поэтапно: сначала - Р 280, окончательно - Р 400.

3) Шлифовать наполнитель поэтапно: сначала - Р 320, окончательно -  Р 400-500.

Задание #23

Вопрос:

При окраске методом плавного перехода, переход по базе на сопрягаемой детали, будет более незаметным при ориентации его границы:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Строго вертикально.

2) По диагонали.

3) В зависимости от формы детали.

Задание #24

Вопрос:

Какой тип излучения в современных инфракрасных сушках прогревает поверхность до 120 С°, имея следующие характеристики:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Прогревание лакокрасочного материала от центра покрытия  -  средневолновый.

2) Прогревание лакокрасочного материала от верхнего слоя покрытия – длинноволновый.

3) Прогревание лакокрасочного материала от «металла»- коротковолновый.

Задание #25

Вопрос:

Какие из средств безопасности 3М обеспечивают надежную защиту органов дыхания от паров органических веществ?

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Противоаэрозольный респиратор, сварочная маска 9925.

2) Полумаска и маска 7500 серии.

3) Беруши и противошумные наушники.

Задание #26

Вопрос:

При помощи какого оборудования эффективнее всего удалять ржавчину и старые покрытия?

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Гибкий шлифок.

2) Орбитальная шлифмашинка, специальные абразивные круги.

3) Эксцентриковая шлифмашинка.

Задание #27

Вопрос:

2K Полиэфирные шпатлевки должны шлифоваться…

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) "По мокрому".

2) "По сухому".

3) "По мокрому" или "по сухому", в зависимости от типа применяемых  абразивов.

Задание #28

Вопрос:

С какой целью применяется оцинкование стальных деталей?

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Для увеличения прочности.

2) Для улучшения адгезии.

3) Для  коррозионной защиты.

Задание #29

Вопрос:

Почему должны быть загрунтованы участки поверхности, прошлифованные до металла?

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Для достижения необходимой коррозионной защиты.

2) Для достижения цветового соответствия.

3) Для достижения равномерной сушки лакокрасочного слоя.

Задание #30

Вопрос:

Какие свойства пластика оцениваются при окраске?

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Фактура.

2) Вес.

3) Гибкость.